Bestektekst
Solid John ROOF 21mm

Materiaal: Solid John betonplex

- Geschikt voor gebruiksklasse 3

- Samenstelling

  - Houtsoort: duurzaamheidsklasse 2 volgens EN 636

  - Verlijming: klasse 3 WBP – Weather and Boiled Proof volgens EN 314

- Gewicht per m³: 550-650 kg

- Afmetingen:

  - 21mm dikte

  - Paneelmaat 1.22m x 2.44m

Technische gegevens

- Basis: Structurele multiplex

- Afmetingen: 122*244cm

- Dikte: 21mm

- Referentie norm: Gebruiksklasse 3 (EN 636)

- Densiteit: 550-650 kg/m² (EN 323)

- Gemiddeld vochtgehalte: 10,2 (EN 322)

- Buigsterkte: F25 (EN 310)

- Elasticiteit: E60 (EN 310)

- Formaldehyde-uitstoot: E1 (EN 13986 - Annex B)

- Brandreactie: D-s2,d0 (EN 13986 - Annex B)

- Verlijmingsklasse: Klasse 3 (WBP) (EN 314-1)

- Duurzaamheidsklasse hout: Klasse 2 (EN 350)

Plaatsing

- Voeg van 2 mm voorzien tussen 2 verschillende stroken

- Plaatsing conform Europese normeringen

Toepassing

- Overbruggen van de spouwmuur als kwalitatieve basis voor een dakrandomranding

- Brede muurpakketten of opbouw zonder buitenmuur als steunpunt