CAHIER DE CHARGE - GÉNÉRAL -
Solid John ROOF 21mm

Matériau: Contreplaqué de béton Solid John

- Convient à la classe d'utilisation 3

- Composition

  - Type de bois : classe de durabilité 2 selon EN 636

  - Collage : classe 3 WBP - Résistance aux intempéries et à l'ébullition selon EN 314

- Poids par m³ : 550-650 kg

- Dimensions:

  - 21 mm d'épaisseur

  - Taille du panneau 1,22m x 2,44m

Données techniques

- Base : Contreplaqué structurel

- Dimensions : 122*244cm

- Epaisseur : 21mm

- Norme de référence : Classe d'utilisation 3 (EN 636)

- Densité : 550-650 kg/m² (EN 323)

- Taux d'humidité moyen : 10,2 (EN 322)

- Résistance à la flexion : F25 (EN 310)

- Élasticité : E60 (EN 310)

- Émissions de formaldéhyde : E1 (EN 13986 - Annexe B)

- Réaction au feu : D-s2,d0 (EN 13986 - Annexe B)

- Classe de collage : Classe 3 (WBP) (EN 314-1)

- Classe de durabilité du bois : Classe 2 (EN 350)

Placement

- Joint de 2 mm prévu entre 2 bandes différentes

- Installation conforme aux normes européennes

Application

- Le pontage du mur creux comme base qualitative d'une bordure de toit

- Paquets de murs larges ou montage sans mur extérieur comme point d'appui