**Bestektekst ‘Spouwplank’**Solid John Betonplex

Materiaal: Solid John betonplex

* Geschikt voor gebruiksklasse 3
* Samenstelling
	+ Houtsoort: duurzaamheidsklasse 2 volgens EN 636
	+ Verlijming: klasse 3 WBP – Weather and Boiled Proof volgens EN 314
* Gewicht per m³: 550-650 kg
* Afmetingen:
	+ 15mm dikte
	+ Paneelmaat 1.22m x 2.44m

Technische gegevens

* Basis: Structurele multiplex
* Afmetingen: 122\*244cm
* Dikte: 15mm
* Referentie norm: Gebruiksklasse 3 (EN 636-3)
* Densiteit: 550-650 kg/m² (EN 323)
* Gemiddeld vochtgehalte: 10,2 (EN 322)
* Buigsterkte: F60 (EN 636)
* Elasticiteit: E100 (EN 636)
* Formaldehyde-uitstoot: E1 (EN 13986 - Annex B)
* Brandreactie: D-s2,d0 (EN 13986 - Annex B)
* Verlijmingsklasse: Klasse 3 (WBP) (EN 314-1)
* Duurzaamheidsklasse hout: Klasse 2

Plaatsing

* Voeg van 2 mm voorzien tussen 2 verschillende stroken
* Plaatsing conform Europese normeringen

Toepassing

* Overbruggen van de spouwmuur als kwalitatieve basis voor een dakrandomranding